PVC palangės RED-Line CLASSIC, baltos spalvos

RED-Line CLASSIC - tai aukštos kokybės PVC palangės:

- TVIRTA KONSTRUKCIJA.  Ją užtikrina vidinės standumo briaunos su nuožula.  Ypatingo tvirtumo ir geresnio atsparumo lenkimui suteikia pastorintos sienelės:

Viršutinė sienelė: 1,6mm,   apatinė: 1,4mm,   vidinės: 0,8mm

- MATOMAS PAVIRŠIUS PADENGTAS LYGIU, KOKYBIŠKU AUKŠTO SPAUDIMO LAMINATU  HPL (High Pressure Laminate)

| Savybė | Bandymo metodas | Vienetas | Vertės |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempimo stiprumas | DIN EN ISO 527-1-2 | N/mm2 | >40 |
| Smūgio stiprumas | DIN EN ISO 8256 | kJ/m2 | >200 |
| Atsparumas UV spinduliams | DIN EN ISO 105-A02 | (WBS)1 | >6 |
| Atsparumas chemikalams | DIN 68861/1 |  | 1B |
| Atsparumas braižymui | DIN 68861-4 |  | 4D |

- atsparios vandeniui.

- Atsparios karščiui ir spalvų išblukimui. Palangės spalva  ir forma nekinta dėl saulės poveikio.

- Atsparios įbrėžimams, dėmėms ir susidėvėjimui.   Išorinio sluoksnio medžiaga yra atspari įbrėžimams. Ant išorinio sluoksnio nelieka maisto produktų, vandens, vyno bei kitokių dėmių. Paviršius lengvai valosi, nes yra lygus (ne „apelsino žievelės“ struktūros), prie jo nelimpa nešvarumai.

- PaTOGIAI IR pATIKIMAI montUOJAMOS.   Kregždutės uodegos formos įpjovos palangės apatinėje dalyje užtikrina patogų ir patikimą montavimą. Palangių paviršius apsaugotas apsaugine lipnia plėvele, kuri papildomai apsaugo paviršių transportavimo ir montavimo metu.

- EKOLOGIŠKAS PASIRINKIMAS.  Sudėtyje nėra formaldehidų, benzeno ir kitų kenksmingų medžiagų. Palangės perdirbamos.

Palangės ilgis 6 metrai. Supjauname pagal kliento pateiktus matmenis.

| Kodas | Pavadinimas | Plotis,mm | Mat.vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| MI-01-100 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 100mm, balta Š6 | 100 | m |
| MI-01-150 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 150mm, balta Š6 | 150 | m |
| MI-01-200 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 200mm, balta Š6 | 200 | m |
| MI-01-250 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 250mm, balta Š6 | 250 | m |
| MI-01-300 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 300mm, balta Š6 | 300 | m |
| MI-01-350 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 350mm, balta Š6 | 350 | m |
| MI-01-400 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 400mm, balta Š6 | 400 | m |
| MI-01-450 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 450mm, balta Š6 | 450 | m |
| MI-01-500 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 500mm, balta Š6 | 500 | m |
| MI-01-600 | Palangė PVC Red-Line CLASSIC 600mm, balta (dvigubas snapelis) Š6 | 600 | m |
| Kodas | Pavadinimas | Mat.vnt. |
| MI-00-010 | Antgalis palangei PVC RED-Line CLASSIC baltas, ilgis 600mm | vnt |

Palangių siaurinimas: išilginio PVC palangių pjūvio galimybė

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į Jūsų įmonę aptarnaujantį REIMPEX KAUNAS vadybininką.